Объём 260
В упаковке 24 шт/уп
t° применения от +5°C до +40°C
t° эксплуатации от -40°C до +100°C
Время высыхания поверхности 8-10 мин.
Время высыхания "на отлип" 8 - 10 мин.
Тип Силиконовый
Назначение Для внутренних работ, пластик, Для ремонта, плитка, Картридж, Для деревянных домов, Для наружных работ, стекло, Для заделки швов, Для столешниц, Для бетонных швов, дерево, керамогранит, Для поддона, для кухни, бетон, Для душевых кабин, ПВХ, Шовный гермети
Объём 260 мл.
Срок хранения 18 мес.
Максимальное растяжение 200%
Подвижность шва 20%
Цвет Белый
