Объём 875

Сезонность пены Зимняя

В упаковке 12 шт. в коробке

t° применения от -18°C до +30°C

Время полной полимеризации 24 ч.

Тип Профессиональная

Объём 875 мл

Срок хранения 18 мес.

Линейка TopGun

Вторичное расширение до 15%

Выход до 65л*