Объём 80 мл.
В упаковке 12 шт/уп
t° применения от +5°C до +40°C
t° эксплуатации от -40°C до +100°C
Время высыхания поверхности 10-25 мин.
Время высыхания "на отлип" 10 - 25 мин.
Тип Силиконовый
Назначение Для бани, Для внутренних работ, Для сруба, пластик, Для ремонта, Против грибка, Для пола, плитка, Картридж, Для деревянных домов, Для наружных работ, стекло, Для унитаза, Для ламината, Для заделки швов, Для столешниц, дерево, керамогранит, Для поддона, дл
Объём 80 мл.
Срок хранения 24 мес.
Количество на паллете 1824 шт.
Максимальное растяжение 200%
Подвижность шва 20%
Относительное удлинение при разрыве,% 200
Цвет Прозрачный

